ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

1. НУЛЕВОЙ ЦИКЛ

1.1 Разбивка.

- Ориентация площадки с учетом воздействия розы ветров.

- Ориентация площадки с учетом солнечного воздействия (с севера на юг).

1.2 Срезка плодородного слоя грунта до плотного слоя естественного грунта.

1.3 Мероприятия по предотвращению растительности

- Обработка гербицидами.

1.4 Задание уклона естественного грунта в 0,8-1%.

1.5 Уплотнение грунта.

- Уплотнение грунта самоходными катками 10 – 16 т. (кулачковые, решетчатые).

- Уплотнение грунта при влажности, близкой к оптимальной по ГОСТ 22733 – 77. Каток 25 т. или 16 т. вибрационный.

1.6 Обрамляющий фундамент, ливневые отводы.

1.7 Песчаная подушка.

- Слой 10-15 см. Увлажнение по ГОСТ 22733 – 77. Уплотнение катками 10 – 16 т. Уклон в 0,5-0,8%.

1.8 Щебеночная подушка.

- Слой 15-20 см. Щебень фракции 20 – 40 мм. Увлажнение по ГОСТ 22733 – 77. Уплотнение катком 10 – 16 т. Контроль по СНиП 3.06.03. – 85. Уклон в 0,8-1%.

1.9 Песчаная подушка.

- Слой 10 см. Увлажнение по ГОСТ 22733 – 77. Уплотнение катком 10 – 16 т. Уклон в 0,8-1%.

2. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

  - Гидроизоляция двойной полиэтиленовой пленкой 200 микрон.

  - Перехлест краев пленки на стыках не менее 0,5 м.

  - Стыки проклеиваются скотчем.

  - Обязательная гидроизоляция торцов бетона.

3. АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ

  - Армирование дорожной сеткой ячейкой 100 на 100 мм

диаметром 8 – 10 мм.

  - Перехлест краев сеток на стыках не менее 20 см.

  - Высота расположения сетки от основания 2,5 – 3 см.

4. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

  - Бетон марки В15 (прочность М 200).

  - Толщина слоя 12,5 см.

  - Ровность бетонной базы по 3 метровой  рейке  3 мм.

  - Пористость не более 0,5 мм и 10% от всей площади.

  - Для затирки бетонной поверхности рекомендуется применять затирочные машина типа «Dinapac». Примечание: Запрещается «Железнение» бетона, ремонт поверхности растворными составами. Не применять отвердителей и ускорителей затвердевания бетона.

  - Для предотвращения образования усадочных трещин возможно добавление в миксер специальных добавок (полипропиленовое волокно - 10 мм) из расчета 1-2 кг на 1м3 бетона.

  - Обеспечить уход за бетоном (поддержание бетона во влажном состоянии с помощью влажных опилок или укрытием полиэтиленом) в течении 2-2,5 недель после укладки бетона, с целью предотвращения усадочных трещин.

  - Уклон в 0,8-1%.

Примечание. Отклонения от требуемой  ровности бетонной базы приводят к удорожанию на 1500$ на выравнивание 0,5 м( полимерного раствора.

5. НАРЕЗКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ

Температурные швы для бетонной базы открытой площадки нарезаются картой 3 на 3 метра, глубиной ½ толщины бетона до арматуры.

Между бетонной плитой и обрамляющем фундаментом (стеной в здания) должен быть предусмотрен шов 2 см., заполненный герметиком.